* **Jó felhordhatóság**
* **Enyhe illat**
* **Gyors száradás**
* **Kitűnő kültéri tartósság**
* **Gombásodásnak ellenálló réteg**

# **Leírás**

Vízbázisú akril lazúr.

# **Jellemző felhasználási területek**

Beltéri és kültéri fafelületek dekoratív védelme, kültéren jó tartóssággal.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |
| A francia NF T 36-005 szabvány szerinti besorolás | I. család – 7b2 osztály |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Selyemfényű |
| Szín: | Lásd színskála |
| Alapfelület: | Fa |
| Gyakorlati kiadósság: | Kb. 15 m2/l rétegenként  (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Ecset |
| Száradási idő:  (20 °C és 60% relatív páratartalom) | Érintésre száraz – 1-3 óra  Átfesthető – 8-10 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/e kategória): 130 g/l.  Ez a termék maximum 37 g/l VOC-ot tartalmaz.  (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 3 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

*Új fafelület* - Az alapfelületnek száraznak, tisztának, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a kezelendő fa száraz legyen. Közepes csiszolópapírral szálirányban csiszolja át a felületet. Kerekítse le az éleket.

*Korábban kezelt fa* - Ha a lakk vagy a lazúr kopott, vagy ha a fát lefestették, alaposan kaparja le a felületet. Biztosítsa, hogy a felület por- és szennyeződésmentes legyen. A tökéletesen tiszta felületen úgy járjon el, mint új fafelületeknél. Ha a korábbi lakk sértetlen, alaposan csiszolja át, majd távolítsa el a port és szennyeződéseket. Korábban viasszal kezelt fán biztosítsa a viasz teljes eltávolítását.

*Szürkés fa:* Kezelje Wood Restorer (referenciaszám: 40-100) felújító termékkel. Mossa le vízzel, hagyja megszáradni, majd úgy járjon el, mint új fafelületek esetén.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | 70% alatt |
| Alapfelület nedvességtartalma: | 8 - 12% |
| Alapfelület hőmérséklete: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Felhasználásra kész termék. |
| Felhordás: | Vigyen fel két-három réteg Lasur SuperSatint. Felhasználás közben spatulával rendszeresen keverje fel a terméket az edényben, hogy biztosítsa a termék homogén színét és fényét. Száradás után a következő réteg felvitele előtt minden réteget fel kell csiszolni finom csiszolópapírral. |

# **6 Megfigyelések**

1 – Ez a lazúr elérhető átlátszó változatban, de csak beltéri felhasználásra javasoljuk.

2 – A vízbázisú lazúrt és lakkokat ne használja nehéz természetes fán. Ilyen esetekben oldószeres lazúr és lakkok használatát javasoljuk. Az olajkomponenseket is tartalmazó nehéz természetes fák (pl. ipe, vagy teak) esetében kizárólag a Teak Oil terméket (referenciaszám: 40-090) szabad használni.

3 – A Lasur Super Satin viselkedése és tartóssága számos tényezőtől függ, köztük fa fajtájától, a szerkezet típusától, a felhasználás jellemzőitől és a környezeti feltételektől. A tartósságot befolyásolja a nedves (12% fölötti nedvességtartalmú) fán való alkalmazás és a gomba- ill. rovarölő kezelés hiánya. A lazúr kopása szélsőséges körülmények között a legerősebb, például déli, vagy délnyugati irányú vízszintes, vagy 45º-nál kisebb lejtésű felületeken és a széleken.

4 – A felvitt lazúr nagyobb tartóssága érdekében javasoljuk a karbantartást a lakkréteg változásának első jeleire. Ilyen körülmények között elegendő felületi csiszolást végezni és 1 vagy 2 réteg Lasur Super Satint felvinni, ezzel elkerülve a bonyolultabb és hosszas műveleteket, köztük az összes lazúr eltávolítását és a fa természetes állapotig történő visszacsiszolását.

5 – A szín és fényesség változhat a fa fajtájától, természetes színétől, textúrájától és porozitásától függően.

6 - Az alapoknak, a felületek előkészítésének és a felhordásnak meg kell felelni a DTU 59.1 szabványnak.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.