* **Jó felhordhatóság**
* **Gyors száradás**
* **Jó korróziógátló tulajdonságok**
* **Jó tapadás**

# **Leírás**

Vastartalmú fémekre való, módosított alkidgyanta- és korróziógátló pigment alapú alapozó, amely nem tartalmaz nehézfémeket.

# **Jellemző felhasználási területek**

Acélszerkezetek védelme.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Matt |
| Szín: | Szürke és barna |
| Alapfelület: | Acélfelületek |
| Gyakorlati kiadósság: | 11-12 m2/l rétegenként  (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Ecset, festőhenger, vagy festékszóró |
| Száradási idő:  (20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – kb. 15 perc  Átfesthető – kb. 2 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/g kategória): 500 g/l. Ez a termék maximum 500 g/l VOC-ot tartalmaz.  (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 2 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

*Új felületek -* ha szükséges csiszolással, vagy drótkefe használatával távolítsa el a vízkövet, és rozsdát. A megfelelő tisztító oldószer használatával biztosítsa, hogy a festendő felület por-, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentes legyen.

*Korábban festett felületek* - Távolítsa el az összes régi festéket és folytassa, mintha új felület lenne.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | 80% alatt |
| Felületi hőmérséklet: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött.  Ne hordja fel a közvetlen napfény miatt nagyon felforrósodott felületre. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Ecset és festőhenger – maximum 5% Dilutent SR hígítóval (referenciaszám: 42-500)  Festékszóró – kb. 10% Dilutent SR hígítóval (referenciaszám: 42-500) |
| Felhordás: | Vigyen fel egy réteg gyorsan száradó alapozót |

# **Észrevételek**

1 – Fedőrétegként vigyen fel egy réteg vízbázisú zománcot, vagy egy réteg hagyományos alkid zománcot a vonatkozó műszaki adatlapnak megfelelően.

2 – Az alapozóval lefestett, fedőrétegre váró szerkezeteket tilos 4 hétnél hosszabb ideig szabadtéren tárolni.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.