* **Magas fény**
* **Könnyen felhordható és jó terülési jellemzők**
* **Jó vízállóság**
* **Ellenáll a gyakori tisztítószereknek**

# **Leírás**

Uretán alkid lakk

# **Jellemző felhasználási területek**

Ajánlott ajtók és más faszerkezetek, valamint bútorok lakkozására beltérben, jó vegyi és mechanikai jellemzőkkel.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Fényes |
| Szín: | Átlátszó és színes |
| Alapfelület: | Fa |
| Gyakorlati kiadósság: | Kb. 14 m2/l rétegenként  (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Ecset és festőhenger |
| Száradási idő:  (20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – kb. 3 óra  Átfesthető – 5-7 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/e kategória): 400 g/l.  Ez a termék maximum 400 g/l VOC-ot tartalmaz.  (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 2 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

A felületnek száraznak, tisztának, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

*Új fafelületek* – Szálirányban csiszolja meg a fát közepes csiszolópapírral. Gyantás fákon vigyen fel egy réteg Varnish TP Supert (referenciaszám: 12-000).

*Korábban lakkozott fa* ***-*** Ha a lakk jó állapotú. Biztosítsa, hogy a felület szennyeződésmentes legyen, ne maradjon rajta viasz, vagy más tisztító- és fényező termék. Száradás után dörzsölje le finom csiszolópapírral, hogy elősegítse az új lakk tapadását. Ha a régi lakk rossz állapotban van, azaz lepattogzik, vagy megrepedt, akkor a teljes sérült felületet el kell távolítani kaparóval. A tökéletesen tiszta felületen úgy vigye fel a lakkot, mint új fafelületeknél.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 70% |
| Alapfelület nedvességtartalma: | 8 - 12% |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Felhasználásra kész termék. |
| Felhordás: | Vigyen fel két-három réteg Movidur Classic Brilliantot és a rétegek között finoman csiszolja meg a felületet.  A rétegek felvitele után biztosítson jó szellőzést, a könnyű száradás érdekében. |

# **6 Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.