* + - * **Jó felhordhatóság**
      * **Gyors száradás**
      * **Jó terülés**

1. **Leírás**

Szintetikus zománcfesték korróziógátló pigmentekkel.

1. **jellemző felhasználási területek**

Ajánlott kül- és beltéri fémfelületekre. Fafelületeken is használható.

1. **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet): | C |
| Tűzveszélyességi osztályba sorolás (EN 13501-1): | B-s1, d0 |

1. **Jellemzők/tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Fényes/sima |
| Szín: | Fehér és színes |
| Alapfelület: | Fémes felületek Fafelületekre is felhordható. |
| Gyakorlati kiadósság: | 14 - 16 m2/l rétegenként  (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Rövid szőrű festőhenger, ecset, vagy hagyományos festékszóró |
| Száradási idő:  (20 °C és 60% relatív páratartalom) | Érintésre száraz – kb. 2 óra - 2 óra 30 perc  Átfesthető – kb. 16 óra  (Alacsony hőmérséklet és magas relatív páratartalom együttes jelentkezése esetén a száradási és megszilárdulási idők hosszabbak, ami befolyásolhatja a bevonat viselkedését.) |
| VOC (illékony szerves vegyületek): | EU határértékek erre a termékre (A/i kategória): 500 g/l.  Ez a termék maximum 466 g/l VOC-ot tartalmaz.  (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 2 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

1. **Alkalmazási adatok**
   1. **Felület előkészítése**

*Vastartalmú fémek:* Készítse elő a fémet homokfúvással, drótkefés tisztítással, vagy csiszolással, hogy a felület rozsda-, por-, és szennyeződésmentes legyen. A korróziógátló védelem javítása érdekében vigyen fel egy réteg gyorsan száradó alapozót (referenciaszám: 18-065).

*Vasat nem tartalmazó fémek:* Készítse elő a felületet, és biztosítsa, hogy por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes legyen. Megfelelő hígító használatával alaposan tisztítsa meg. Vigyen fel egy réteg akril fém alapozót (referenciaszám: 18-060).

*Korábban festett fémek:* Ha a festék jó állapotban van, csiszolja meg és alaposan tisztítsa megfelelő hígítóval a zsír vagy más korábban felvitt karbantartó termékek eltávolításához. Ha a festék nincs jó állapotban, távolítsa el a felület alapos lekaparásával, vagy festékeltávolítóval (referenciaszám: 18-200), és az új felületekre jelzett módon járjon el.

*Új fafelület:* Készítse elő a fa felületét, és biztosítsa, hogy por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes legyen. Vigyen fel két réteg szintetikus fa alapozót (referenciaszám: 18-055).

*Korábban festett fa:* Ha a fa jó állapotban van, csiszolja meg és alaposan tisztítsa megfelelő hígítóval a zsír vagy más korábban felvitt karbantartó termékek eltávolításához. Ha a festék nincs jó állapotban, távolítsa el a fa alapos lekaparásával, vagy hőlégfúvóval, és az új felületekre jelzett módon járjon el.

* 1. **környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | 75% alatt |
| Fa nedvességtartalma: | 8 - 12% |
| Felületi hőmérséklet: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött.  Ne hordja fel a festéket a közvetlen napfény miatt nagyon felforrósodott felületre. |

* 1. **alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Ecset és festőhenger – Használatra kész.  Festékszóró – 10% szintetikus hígítóval (referenciaszám: 40-530). |
| Felhordás: | Vigyen fel két-három réteg Sintecin SR-t. A jó tapadás érdekében ajánlott a rétegek között finom csiszolópapírral felcsiszolni a felületet. Festékszóró használatakor 2 mm-es fejet és 3 bar nyomást javasolunk. |

1. **Észrevételek**

1 – A Sintecin SR magasfényű zománcfesték alkidgyanta bázisú, melynek lényeges és normál jellemzője, hogy bizonyos nagyon konkrét körülmények között, különösen fénytelen helyeken besárgulhat.

2 – A kiválasztott szín átlátszatlanságától, a felhordási folyamattól, a hordozó tulajdonságaitól (abszorpció, érdesség és szín-egyenletesség), a korábbi szín kontrasztjától függően szükség lehet további rétegek felhordására az egységes felület elérése érdekében.

3 – Egyes színeknél és olyan esetekben, amikor a kiválasztott szín éles ellentétben áll a felület színével, alapbevonatként a következő színek egyikét kell használni: M787 alapozó vörösekhez; M786 alapozó narancsokhoz; F203 alapozó kékekhez; M788 alapozó zöldekhez; P905 alapozó sárgákhoz.

1. **Biztonság, egészség és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.